SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Issued 13/01/2017

STUCCO UNIVERSALE FIBRATO /

FIBERGLASS BODY FILLER

A) DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO / DESCRIPTION AND FIELDS OF APPLICATION:

Stucco per uso generale a base di resine poliestere insature e cariche minerali, rinforzato con l'aggiunta di fibre di vetro. E' espressamente formulato per la ricostruzione di piccole parti mancanti e riempimento di fori di carrozzeria e nautica. Può essere ricoperto con altri stucchi o con qualsiasi tipo di prodotto di finitura.

Filler for general use based on unsatured polyester resin and mineral charges with fiberglass. It is specially formulated for the reconstrution of missing parts and filling of small holes in the body work and boating. It can be covered with other stucco or with any type of finishing product.

B) NOTE TECNICHE / TECHNICAL DATA:

Peso specifico: 1,77 ± 0,05

Composizione: Resina poliestere insatura e fibre di vetro

Rapporto mastice / catalizzatore: 100+ 1-3 %

Tempo di gel a 25°C: 4÷6 minuti (1g di Benzoil Perossido in pasta su 50g di Stucco Universale Fibrato)

Temperatura minima utilizzo: 5°C

Specific weight:1,77 ± 0,05

Composition: Unsatured polyester resin and fiberglass

Ratio use mastic / hardener: 100+ 1-3%

Gel time at 25°C: 4÷6 minutes (1g di Benzoyl Peroxide paste to 50g of FIBERGLASS BODY FILLER)

Minimum temperature of use: 5°C

C) ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, asciutte, senza tracce di grasso e cere. Prendere la quantità necessaria di stucco e miscelarla con 1÷3% di catalizzatore. Una dose eccessiva di catalizzatore potrebbe far uscire macchie di perossido in fase di verniciatura.

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare lo stucco lontano dalla luce e dal sole ad una temperatura tra 18÷25°C.

Surface to be trated must be clean, dust free, dry, without grease or wax traces. Take the necessary quantity of filler and mix it with 1÷3% of hardener. Too much hardener could create peroxide spots during painting.

Keep the tin closed after usage. Keep the filler and the hardener away from sun rays at temperature between 18÷25°C.

D)TEMPO DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18÷25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi.

The products will last at least 12 months in the normal condition between 18÷25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

E) MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Lo stucco e il catalizzatore sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le indicazioni riportate su ns. imballi.

Fiberglass body filler and hardener are chemical products. Before use please read safety data sheet and indications on our packages.

Le informazioni della presente scheda sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non si accettano responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti alle informazioni contenute in questa scheda. E' obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

Information provided in this technical data sheet is based upon our experience. We assure the perfect quality of products. However, being the utilization out of our control, we don’t assume responsibility on the result obtained, there is no liability for direct or indirect damage provided by the information contained in this sheet. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.